| 测定项目 测定方法; 单位; E7006L; E7008. 充填材料; 玻璃纤维; 玻璃纤维. 标准成型温度; ℃; 320; 320. 比重; ASTM D792; 1.64; 1.71. 吸水率; ASTM D570; %; 0.02; 0.02. 成型收缩率; MD; 住化法; %; 0.14; 0.17. TD; %; 0.79; 1.05. 拉伸强度; ASTM D638; MPa; 133; 127. 伸长率; %; 4.5; 4.2. 弯曲强度; 23℃; ASTM D790; MPa; 140; 138. 200℃; MPa; 21; 24. 弯曲弹性率; 23℃; ASTM D790; MPa; 11200; 11300. 200℃; MPa; 3140; 3230. Izod 冲击强度; 6.4t V型凹槽(有); ASTM D256; J/m; 78; 56. 6.4t V型凹槽(无); J/m; 255; 275. 剪切强度; ASTM D732; MPa; 48; 49. 泊松比; ASTM D785; 0.45; 0.42. 洛氏强度; ASTM D785; R比例尺; 107; 107. 负荷弯曲温度; ASTM D648; ℃; 242; 242. 耐焊锡性; 住化法; ℃; 275; 275. 线膨胀系数 （150℃）; MD; 住化法; ×10-5/℃; 0.8; 0.8. TD; ×10-5/℃; 8.4; 7.8. 界限氧指数; JIS K7201; -; 49; 49. 难燃性; 难燃等级; UL94; mmt; V-0; V-0. 颜色; NC,BK; NC,BK. 厚度; 0.38; 0.38. 热传导率; JIS R2618; W/mk; 0.55; 0.56. kcal/mhr℃; 0.47; 0.48. 介电常数; (103Hz); ASTM D150; 4.6; 4.7. (106Hz); 3.9; 4.1. (109Hz); -; -. 介电损耗因子; (103Hz); 0.026; 0.024. (106Hz); 0.032; 0.03. (109Hz); -; -. 体积固有电阻; ASTM D257; Ωm; 1013; 1013. 耐电弧性; ASTM D495; sec; 125; 125. 耐电弧轨迹性; IEC法; V; 155; 155. |  |
| --- | --- |