| 次序 | 料號 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| PA6 |  |  |
| 1 | A14F2000N | RV2.7 快速结晶 晶核劑+SILCON比4407快30秒(冷卻時間.射出廠佳),(4407+M.B)-鞋眼扣(FILA.new balance) |
| 2 | A16F2000N | RV2.4一般流动性,快速結晶(比TP4208冷卻時間快30秒)(可取代1010C2)一般射出級(TP4208+M.B(晶核劑+SILCON)) |
| 3 | A16N1G30N | 30%玻纤补强等级(上色可淺色系) |
| 4 | A16N2G30N | 半经济型+30%玻纤(上色可淺色系) |
| 5 | A26M6093N | 经济型+30%矿纤(不含油)適用尺寸安定及車燈殼(帝寶.堤維西) |
| 6 | A26N1G30N | 30%玻纤补强,经济型(三陽後扶手)(比較不會浮纖) |
| 7 | A26N1G45N | 45%玻纤补强,经济型(上色適合深色系.粉色系) |
| 8 | A26N3G33W | 经济型,底色较白+33%玻纤(五爪椅腳.扶手) |
| 9 | A26N4G35B | 经济型+35%玻纤(黑色)(五爪椅腳.扶手) |
| 10 | A26T9110N | 低温耐冲改质等级，適用冰刀鞋，-30℃產品 |
| 11 | A35N2G33N | PA66+PA6+33%玻纤 |
| PA66 |  |  |
| 12 | A54N1G30N | 30%玻纤补强,尼龙66，RV2.7(杜邦70G33L)網球拍三角架 |
| 13 | A54T9200N | PA66+低温耐冲(可取代ST801)，適用於-30℃產品 |
| 14 | A56N1G30N | 30%玻纤补强,尼龙66，RV2.4 |
| 15 | A5XTG8018 | 14%玻纤补强,低温冲击,尼龙66(可取代8018) |