CELPURGE使用手册（简约版）

第一步　把前用材料从料筒内全部排出。

第二步　在清洁完料斗后投入赛璐洁。

第三步　反复计量和射出过程，实现赛璐洁的清洗过程。

- 计量位置与前用材料相同。

- 其他条件根据另外说明书上所述。

第四步　用阵射清洗喷嘴。

- 计量位置大约是螺杆直径的一半到螺杆直径左右。

- 其他条件根据另外说明书上所述。

【使用条件】

| 螺杆转速 | 尽量大一点 |  |
| --- | --- | --- |
| 背圧 | 不要 |  |
| 射出速度 | 尽量大一点 |  |
| 射出圧力 | 尽量大一点 |  |
| 松退 | 尽量小一点 |  |
| 料筒温度 |  | 不须改变 |

第五步　在用赛璐洁清洗完毕后留一次计量在料筒中，变换料筒温度和更换模具作业。

第六步　清扫料斗后投入后用成型材料，排出赛璐洁。

赛璐洁的大致使用量

| ８０ｔ | １５０ｔ | ６５０ｔ | １２５０ｔ |
| --- | --- | --- | --- |
| ０．３ｋｇ | １ｋｇ | ３ｋｇ | ７ｋｇ |