| 奇菱PC+GF(黑色）改性料物性表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Method | Unit | FG-0205B 10%GF | FG-0215B 15%GF | FG-0305B 10GF | FG-0505B 10GF |
| Melt Folw Index | D1238 | g/10min | 17 | 17 | 20 | 22 |
| Tensile Strength | D638 | Kg/cm2 | 680 | 850 | 650 | 670 |
| Tensile Elongation | D638 | % | 10 | 3 | 10 | 7 |
| Flexural Strength | D790 | Kg/c㎡ | 1000 | 1200 | 1000 | 1100 |
| Flexural Modulus | D790 | Kg/c㎡ | 25500 | 47000 | 25000 | 36000 |
| Izod Impact Strength | D256 | Kg.cm/cm | 6 | 5.5 | 6 | 5 |
| HDT | D648 | °C | 117 | 117 | 110 | 108 |
| Specific Gravity | D792 | — | 1.25 | 1.31 | 1.25 | 1.25 |
| Mold Shrinkage | D955 | 1/1000 | 3--5 | 1--3 | 3--5 | 3--5 |
| Flammability | UL94 | — | 1.6mm V0 | 1.6mm V0 | 1.2mm V0 | 1.0mm V0 |
| 奇菱PC+GF(灰白色）改性料物性表 |  |  |  |  |  |  |
| Property | Method | Unit | A09803CF 10%GF | A08729CF 10%GF | A08804CF 15%GF |  |
| Melt Folw Index | D1238 | g/10min | 17 | 17 | 17 |  |
| Tensile Strength | D638 | Kg/cm2 | 650 | 650 | 820 |  |
| Tensile Elongation | D638 | % | 10 | 10 | 2 |  |
| Flexural Strength | D790 | Kg/c㎡ | 1000 | 1000 | 1200 |  |
| Flexural Modulus | D790 | Kg/c㎡ | 25500 | 25500 | 48000 |  |
| Izod Impact Strength | D256 | Kg.cm/cm | 5 | 5 | 5 |  |
| HDT | D648 | °C | 117 | 117 | 117 |  |
| Specific Gravity | D792 | — | 1.28 | 1.28 | 1.35 |  |
| Mold Shrinkage | D955 | 1/1000 | 3--5 | 3--5 | 1--3 |  |
| Flammability | UL94 | — | 1.6mm V0 | 1.6mm V0 | 1.6mm V0 |  |
| Reflection Rate | CLT | — | 80% | 70% | 70% |  |