| 奇菱扩散粒 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特性 | 测试条件 | 单位 | Extrusion |  |  |  |  |
|  |  |  | DC-P311 | DC-P302 | DC-P303 | DC-P304 | DC-P501F |
| 流动系数 | 300°C/1.2Kg | g/10min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 比重 | 23°C | — | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 引张强度 | 1/8" 50mm/min | Kg/c㎡ | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
|  |  | % | ＞100 | ＞100 | ＞100 | ＞100 | ＞100 |
| 延伸率 | 1/8" 1.3mm/min | Kg/c㎡ | 940 | 940 | 940 | 940 | 920 |
| 弯曲强度 |  | Kg/c㎡ | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| 冲击强度 | 1/8" 23°C | Kg-cm/cm | 14 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 透光率 | 1mm | % | 90 | 87 | 79 | 69 | — |
|  | 2mm | % | 85 | 79 | 63 | 56 | 63 |
| 雾度 | 1mm | % | 97 | 94 | 100 | 100 | — |
|  | 2mm | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 |
| 扩散度 | 2mm | % | 23 | 8 | 44 | 57 | 2 |
| 热变形温度 | 1/4",1.82Mpa | °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 132 |
| Flammability | UL94 | — | 1.5mmV2 | 1.5mmV2 | 1.5mmV2 | 1.5mmV2 | 1.5mmV0 |

| 特性 | 测试条件 | 单位 | Injection |  |  |  |  | Reflection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DC-P411 | DC-P402 | DC-P403 | DC-P404 | DC-P601F | RC-P201 |
| 流动系数 | 300°C/1.2Kg | g/10min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| 比重 | 23°C | — | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| 引张强度 | 1/8" 50mm/min | Kg/c㎡ | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 560 |
|  |  | % | ＞100 | ＞100 | ＞100 | ＞100 | ＞100 | ＞100 |
| 延伸率 | 1/8" 1.3mm/min | Kg/c㎡ | 940 | 940 | 940 | 940 | 920 | 850 |
| 弯曲强度 |  | Kg/c㎡ | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 22000 |
| 冲击强度 | 1/8" 23°C | Kg-cm/cm | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 透光率 | 1mm | % | 90 | 87 | 79 | 69 | — | Reflectivity |
|  | 2mm | % | 85 | 79 | 63 | 56 | 63 | ﹫550nm |
| 雾度 | 1mm | % | 97 | 94 | 100 | 100 | — | 96% |
|  | 2mm | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 |  |
| 扩散度 | 2mm | % | 23 | 8 | 44 | 57 | 2 |  |
| 热变形温度 | 1/4",1.82Mpa | °C | 129 | 129 | 129 | 129 | 128 | 125 |
| Flammability | UL94 | — | 1.5mmV2 | 1.5mmV2 | 1.5mmV2 | 1.5mmV2 | 1.5mmV0 | 1.5mmV0 |