| 奇菱高反射PC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Method | Unit | FC-003W20 | FC-005W | FC-006W |
| Melt Folw Index | D1238 | g/10min | 16 | 18 | 20 |
| Tensile Strength | D638 | Kg/cm2 | 550 | 560 | 580 |
| Tensile Elongation | D638 | % | 50 | 100 | 100 |
| Flexural Strength | D790 | Kg/c㎡ | 800 | 800 | 850 |
| Flexural Modulus | D790 | Kg/c㎡ | 1800 | 20000 | 22000 |
| Izod Impact Strength | D256 | Kg.cm/cm | 40 | 45 | 50 |
| HDT | D648 | °C | 105 | 125 | 128 |
| Specific Gravity | D792 | — | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| Mold Shrinkage | D955 | 1/1000 | 35 | 5--7 | 5--7 |
| Flammability | UL94 | — | 1.2mm V0 | 1.5mmV0 | 1.2mmV0 |
| Reflection Rate | CLT | — | 96% | 96% | 96% |