| 测定项目 测定方法; 单位; E4008; E4006L; E4205L. 充填材料; 玻璃纤维; 玻璃纤维; 玻璃纤维/无机. 标准成型温度; ℃; 380; 380; 380. 比重; ASTM D792; 1.70; 1.60; 1.18. 吸水率; ASTM D570; %; 0.02; 0.02; 0.02. 成型收缩率; MD; 住化法; %; 0.10; 0.11; 0.66. TD; %; 1.32; 0.78; 1.67. 拉伸强度; ASTM D638; MPa; 150; 182; 82. 拉伸伸长率; %; 5.0; 5.6; 5.0. 弯曲强度; 23℃; ASTM D790; MPa; 139; 155; 85. 200℃; MPa; 39; 47; -. 弯曲弹性率; 23℃; ASTM D790; MPa; 12300; 11900; 5600. 200℃; MPa; 6300; 5780; -. Izod 冲击强度; 6.4t V型凹槽(有); ASTM D256; J/m; 108; 137; -. 6.4t V型凹槽(无); J/m; 520; 461; 309. 剪切强度; ASTM D732; MPa; 52; 58; -. 泊松比; ASTM D785; 0.49; 0.48; -. 洛氏强度; ASTM D785; R比例尺; 91; 91; -. 负荷弯曲温度; ASTM D648; ℃; 313; 310; 305. 耐焊锡性; 住化法; ℃; 330; 335; -. 线膨胀系数 （150℃）; MD; 住化法; ×10-5/℃; 1.4; 0.2; -. TD; ×10-5/℃; 6.2; 8.1; -. 界限氧指数; JIS K7201; -; 48; 44; -. 难燃性; 难燃等级; UL94; mmt; V-0; V-0; V-0. 颜色; NC,BK; NC,BK; BK. 厚度; 0.3; 0.3; 0.3. 热传导率; JIS R2618; W/mk; 0.57; 0.53; 0.41. kcal/mhr℃; 0.49; 0.46; 0.35. 介电常数; (103Hz); ASTM D150; 4.5; 4.4; -. (106Hz); 3.9; 3.7; 2.9. (109Hz); -; -; -. 介电损耗因子; (103Hz); 0.018; 0.018; -. (106Hz); 0.034; 0.035; 0.013. (109Hz); -; -; -. 体积固有电阻; ASTM D257; Ωm; 1013; 1013; 1013. 耐电弧性; ASTM D495; sec; 130; 130; -. 耐电弧轨迹性; IEC法; V; 145; 185; -. |  |
| --- | --- |