| 测定项目 测定方法; 单位; E5008L; E5006L; E5008; E5002L; E5204L. 充填材料; 玻璃纤维; 玻璃纤维; 玻璃纤维; 玻璃纤维; 玻璃纤维/无机. 标准成型温度; ℃; 400; 400; 400; 400; 400. 比重; ASTM D792; 1.69; 1.60; 1.69; 1.45; 1.21. 吸水率; ASTM D570; %; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02. 成型收缩率; MD; 住化法; %; 0.05; 0.02; 0.06; 0.07; 0.57. TD; %; 0.81; 0.86; 1.25; 1.27; 1.70. 拉伸强度; ASTM D638; MPa; 123; 151; 111; 150; 89. 拉伸伸长率; %; 3.7; 4.5; 4.8; 4.7; 5.5. 弯曲强度; 23℃; ASTM D790; MPa; 127; 152; 127; 127; 93. 200℃; MPa; 39; -; 39; -; -. 弯曲弹性率; 23℃; ASTM D790; MPa; 13400; 14200; 12200; 9510; 6960. 200℃; MPa; 6370; -; 5880; -; -. Izod 冲击强度; 6.4t V型凹槽(有); ASTM D256; J/m; 49; 109; 88; 175; -. 6.4t V型凹槽(无); J/m; 324; 382; 441; 480; 343. 剪切强度; ASTM D732; MPa; 53; -; 50; -; -. 泊松比; ASTM D785; 0.44; 0.48; 0.41; 0.51; -. 洛氏强度; ASTM D785; R比例尺; 89; 90; 89; -; 90. 负荷弯曲温度; ASTM D648; ℃; 339; 355; 335; 354; 351. 耐焊锡性; 住化法; ℃; 340; 350; 340; 350; -. 线膨胀系数 （150℃）; MD; 住化法; ×10-5/℃; 0.2; 1.7; 0.1; 0.2; 1.3. TD; ×10-5/℃; 6.0; 7.3; 6.4; 8.1; 7.3. 界限氧指数; JIS K7201; -; 47; -; 47; -; -. 难燃性; 难燃等级; UL94; mmt; V-0; V-0; V-0; V-0; V-0. 颜色; ALL; ALL; ALL; ALL; NC,BK. 厚度; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3; 0.29. 热传导率; JIS R2618; W/mk; 0.56; 0.54; 0.56; 0.44; 0.38. kcal/mhr℃; 0.48; -; 0.48; -; -. 介电常数; (103Hz); ASTM D150; 4.7; -; 4.7; -; -. (106Hz); 4.2; 3.7; 4.2; 3.4; 3.1. (109Hz); -; 3.4; -; 3.1; 2.8. 介电损耗因子; (103Hz); 0.013; -; 0.015; -; -. (106Hz); 0.031; 0.022; 0.031; 0.023; 0.018. (109Hz); -; 0.004; -; 0.004; 0.003. 体积固有电阻; ASTM D257; Ωm; 1013; 1013; 1013; 1014; 1013. 耐电弧性; ASTM D495; sec; 128; -; 128; -; -. 耐电弧轨迹性; IEC法; V; 185; -; 175; -; -. |  |
| --- | --- |