| 测定项目 |  | 测定方法 | 单位 | E6007LHF | E6807LHF | E6808LHF | E6808UHF | E6810LHF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充填材料 |  |  |  | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 /无机 | 玻璃纤维 /无机 | 玻璃纤维 /无机 | 玻璃纤维 /无机 |
| 标准成型温度 |  |  | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 比重 |  | ASTM D792 |  | 1.65 | 1.67 | 1.70 | 1.72 | 1.82 |
| 吸水率 |  | ASTM D570 | % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 成型收缩率 | MD | 住化法 | % | 0.20 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.13 |
|  | TD |  | % | 0.60 | 0.63 | 0.40 | 1.02 | 0.38 |
| 拉伸强度 |  | ASTM D638 | MPa | 157 | 134 | 130 | 100 | 105 |
| 拉伸伸长率 |  |  | % | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D790 | MPa | 158 | 145 | 140 | 120 | 133 |
|  | 200℃ |  | MPa | - | 29 |  | - | - |
| 弯曲弹性率 | 23℃ | ASTM D790 | MPa | 11800 | 12100 | 12500 | 9400 | 12600 |
|  | 200℃ |  | MPa | - | 4500 |  | - | - |
| Izod 冲击强度 | 6.4t V型凹槽(有) | ASTM D256 | J/m | - | 118 | 96 | - | - |
|  | 6.4t V型凹槽(无) |  | J/m | 251 | 343 | 270 | 350 | 200 |
| 剪切强度 |  | ASTM D732 | MPa | - | 53 | 54 | - | - |
| 泊松比 |  | ASTM D785 |  | - | 0.41 | 0.4 | - | - |
| 洛氏强度 |  | ASTM D785 | R比例尺 | 106 | 101 | 97 | 96 | 102 |
| 负荷弯曲温度 |  | ASTM D648 | ℃ | 269 | 270 | 270 | 240 | 266 |
| 耐焊锡性 |  | 住化法 | ℃ | 300 | 295 | 280 | 290 | 280 |
| 线膨胀系数 （150℃） | MD | 住化法 | ×10-5/℃ | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | - |
|  | TD |  | ×10-5/℃ | 8.5 | 6.3 | 8.1 | 6.2 | - |
| 界限氧指数 |  | JIS K7201 | - | 40 | 45 | 44 | 48 | 48 |
| 难燃性 | 难燃等级 | UL94 | mmt | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
|  | 颜色 |  |  | ALL | ALL | NC,BK | NC,BK | NC,BK |
|  | 厚度 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 热传导率 |  | JIS R2618 | W/mk | - | 0.56 | - | - | - |
|  |  |  | kcal/mhr℃ | - | 0.48 | - | - | - |
| 介电常数 | (103Hz) | ASTM D150 |  | - | 4.7 | - | - | - |
|  | (106Hz) |  |  | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 |
|  | (109Hz) |  |  | 3.5 | - | 3.6 | 3.4 | 3.8 |
| 介电损耗因子 | (103Hz) |  |  | - | 0.024 | - | - | - |
|  | (106Hz) |  |  | 0.026 | 0.03 | 0.038 | 0.033 | 0.02 |
|  | (109Hz) |  |  | 0.004 | - | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 体积固有电阻 |  | ASTM D257 | Ωm | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| 耐电弧性 |  | ASTM D495 | sec | 124 | 180 | 140 | 132 | 181 |
| 耐电弧轨迹性 |  | IEC法 | V | 175 | 150 | 190 | 200 | 200 |