- NOVADURAN-基础物理性能表-

|  |  |  |  | ﻿玻纤强化HB级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | 5010G15 | 5010G30 |
|  |  |  |  | 标准 | 标准 |
|  |  |  |  | GF | GF |
|  |  |  |  | 15 | 30 |
| 物理性质 |  |  |  |  |  |
| 密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.41 | 1.52 |
| 吸水率 | - | 23℃, 水中 | % | 0.08 | 0.07 |
| 尺寸特性 |  |  |  |  |  |
| 成型收缩率(1mmt) | - | MD | % | 0.5 | 0.2 |
|  |  | TD |  | 1.0 | 0.7 |
| 成型收缩率 (3mmt) | - | MD | % | 0.7 | 0.3 |
|  |  | TD |  | 1.3 | 1.0 |
| 机械特性 |  |  |  |  |  |
| 拉伸弹性模数 | ISO 527-1 , 527-2 | - | MPa | 5800 | 9500 |
| 屈服拉伸应力 |  |  |  | - | - |
| 屈服拉伸形变 |  |  | % | - | - |
| 拉伸断裂伸长率 |  |  |  | - | - |
| 伸长率５０％的拉伸应力 |  |  | MPa | - | - |
| 断裂应力 |  |  |  | 100 | 130 |
| 断裂伸长率 |  |  | % | 3 | 3 |
| 挠曲强度 | ISO 178 | - | MPa | 150 | 210 |
| 挠曲弹性模数 |  |  |  | 5600 | 8900 |
| 不带槽口却贝冲击强度 | ISO 179-1 , 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 24 | 59 |
| 带槽口却贝冲击强度 |  | 23℃ | kJ/m2 | 5 | 10 |
| 热特性 |  |  |  |  |  |
| 熔融温度 | ISO 11357-3 |  | ℃ | 224 | 224 |
| 负荷挠曲温度 | ISO 75-1 , 75-2 | 1.80MPa | ℃ | 191 | 202 |
|  |  | 0.45MPa |  | 210 | 220 |
| 线性热膨胀系数 | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 6.E-05 | 3.E-05 |
|  |  | TD |  | 9.E-05 | 7.E-05 |
| 阻燃性 | UL94 | 0.4mmt | - | - | - |
| 阻燃性 | UL94 | 0.8mmt | - | HB | HB |
| 阻燃性 | UL94 | 1.6mmt | - | HB | HB |
| 阻燃性 | UL94 | 3.2mmt | - | HB | HB |
| 电气特性 |  |  |  |  |  |
| 介电常数 | IEC 60250 | 1MHz | - | 3.2 | 3.4 |
| 介电损耗因数 | IEC 60250 | 1MHz | - | 0.020 | 0.016 |
| 体积电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω・m | 1.E+14 | 1.E+14 |
| 表面电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω | 1.E+15 | 1.E+15 |
| 绝缘耐压强度 | IEC 60243-1 | 1mmt |  | 24 | 27 |
|  |  | 2mmt | MV/m | 21 | 24 |
|  |  | 3mmt |  | - | - |
| 耐电痕性 | UL746A | - | - | - | PLC 1 |
| 备考 |  |  |  |  |  |
| 标准成型条件 -以下是具有代表性的成型条件- |  |  |  |  |  |
| 预备干燥 |  |  |  | 热风干燥 120℃---5～8小时 140℃---约4小时 |  |
| 料管温度（后部） |  |  | ℃ | 240 | 240 |
| 料管温度（中央部） |  |  | ℃ | 245 | 245 |
| 料管温度（前部） |  |  | ℃ | 255 | 255 |
| 喷嘴温度 |  |  | ℃ | 255 | 255 |
| 模具温度 |  |  | ℃ | 80-100 | 80-100 |
| 射出压力 |  |  | MPa | 20-150 | 20-150 |
| 螺杆回转数 |  |  | rpm | 80-120 | 80-120 |